2021年江苏省夏季被产品质量监督抽查实施细则

1、范围

本细则适用于江苏省纤维检验局组织的夏季被产品质量省级监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

夏季被产品质量省级监督抽查产品范围：各类夏季被（含棉胎），不抽取填充物为羽绒羽毛的被子产品，不抽取婴幼儿及儿童用夏季被。

2、抽样方法

本次夏季被监督抽查抽样领域为生产企业、市场实体店和电商平台。

2.1生产企业和实体店抽样

在受检企业的成品仓库或者其确认场所，随机抽取有产品质量检验合格证明或者其他形式表明合格的待销产品，索取发票等购样凭据留证。抽样数量为2条，其中1条作为检验样品，1条作为备用样品，生产企业抽样基数不得低于20条，实体店抽样基数满足抽样数量即可。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验用样品按生产、销售产品的标价购买，备用样品按要求封存在受检企业处，抽样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2电商平台抽样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量为2条，其中1条作为检验样品，1条作为备用样品，抽样基数满足抽样数量即可。

3、检验依据

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

表1化纤、棉及混纺及其他被检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量（面料） | GB 18401 相应产品标准 | GB/T 2912.1 |
| 2 | pH值（面料及填充物） |  | GB/T 7573 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺 染料（面料） |  | GB/T 17592 GB/T 23344 |
| 4 | 耐水色牢度（面料） |  | GB/T 5713 |
| 5 | 耐汗渍色牢度（面料） |  | GB/T 3922 |
| 6 | 耐干摩擦色牢度（面料） |  | GB/T 3920 |
| 7 | 耐皂洗色牢度 （面料） | 相应产品标准 | GB/T 3921 |
| 8 | 耐湿摩擦色牢度（面料） | 相应产品标准 | GB/T 3920 |
| 9 | 纤维含量（面料、填充物） | GB/T 29862 相应产品标准 | FZ/T 01057 GB/T 2910等 |
| 10 | 絮用纤维原料要求 | GB 18383中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383中5. 1 |
| 11 | 填充物品质 | 相应产品标准 | GB/T 24252-2009 5.1,5.3-5.5 GB/T 24252-2019 5.2.2 |
| 12 | 填充物含油率 | 相应产品标准 | GB/T 24252-2009 附录C FZ/T 40006 |
| 13 | 填充物回潮率 | 相应产品标准 | GB/T 9995 |
| 14 | 填充物质量偏差率 | 相应产品标准 | GB/T 24252-2009 5.8 GB/T 24252-2019 5.2.6 相应产品标准 |
| 15 | 荧光增白剂 | 相应产品标准 | GB/T 24252-2019 5.2.9 GB/T 24252-2009 5.3 FZ/T 01137 |
| 16 | 蚕丝绵增重鉴别（四种主要氨基酸含量） | GB/T 24252-2019 相应产品标准 | GB/T 24252-2019 附录E |

备注：检验项目按照产品执行的标准要求执行。

表2棉胎检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原料质量 | GB 18383中4.1.1、4.1.2、4.1.4 | GB 18383中5. 1 |
| 2 | 短纤维含量 | GB 18383中4.1.5 | GB 18383中5.2.2 |
| 3 | 含杂率 | GB 18383中4.1.6 | GB 18383中5.2.3 相应产品标准 |
| 4 | 异味 | GB 18383中4.2.4 | GB 18383中5.3.4 |
| 5 | 纤维含量 | GB/T 29862 相应产品标准 | FZ/T 01057、 GB/T 2910等 |
| 6 | 重量偏差率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |
| 7 | 尺寸偏差率 | 相应产品标准 | 相应产品标准 |

4、判定规则

4.1依据标准

GB 18383-2007 《絮用纤维制品通用技术要求》

GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 22796-2009 《被、被套》

GB/T 22800-2009 《星级旅游饭店用纺织品》

GB/T 22844-2009 《配套床上用品》

GB/T 24252-2009 《蚕丝被》

GB/T 24252-2019 《蚕丝被》

GB/T 32605-2016 《羊毛、羊绒被》

GB/T 35261-2017 《被胎》

GB/T 35932-2018 《梳棉胎》

FZ/T 62019-2012 《工艺绗缝被》

FZ/T 81005-2017 《绗缝制品》

GH/T 1020-2000 《梳棉胎》

DB32/T 525-2010 《学生公寓用纺织品》

DB32/T 2128-2016 《学生公寓用棉胎》

相关的法律法规、部门规章和规范

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定，同时向省纤检局汇报。

若被检产品明示的质量要求低于或包含规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本规范中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5、异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次专项监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次夏季被产品质量监督抽查项目均可复检。